Туннелестроение и специальные подземные разработки

# БЕВЕДОЛ S - БЕВЕДАН

# (Bevedol S -Bevedan)

84.12.22.67-2-10  Беведол S – Беведан

Техническая характеристика

Область применения

Быстро реагирующая, окрашенная в черный цвет двухкомпонентная инъекционная смола,                     без фреонов и галогенов

Укрепление сильно рыхлых, сухих и слабо влажных породных массивов

Класс клеящего вещества: моментально склеивающее

Для применения в трещинах шириной свыше 0,15 мм

- Укрепление и стабилизация в местах сопряжения лавы и штрека

- Крепление инъекционных анкеров (в частности типа "IRMA")

- Тампонирование рыхлых  горных слоев и шахтных стволов с целью защиты от газовыделения

- Санация старых штреков

Технические характеристики

Указанные данные получены на основании лабораторных исследований. При использовании продукта они могут изменяться за счет теплообмена между смолой и породой, влажности и прочих факторов.

Параметры реакции

| Исходная температура | 25(С |
| --- | --- |
| Вязкость смешивания через 40 с | 630 ( 100 мПас |
| Начало вспенивания | 52" ( 10" |
| Окончание вспенивания | 1'15" ( 10 |
| Фактор вспенивания, свободный* | 4,0 |
| Фактор вспенивания в трещине (0,14 – 3 мм) | 1,8 – 3,5 |

* Согласно экспертному заключению фирмы "ДМТ"

Характеристики продукта

|  |  | БЕВЕДОЛ S | БЕВЕДАН |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 25(С | кг/м3 | 1000 ( 30 | 1230 ( 30 |
| Цвет |  | медовый | темно-коричневый |
| Температура вспышки | (С | > 200 | > 200 |
| Вязкость при 25(С | мПас | 310 ( 40 | 200 ( 50 |
| Вязкость при 15(С | мПас | 670 ( 80 | 500 ( 100 |

Механические характеристики

| 1 – 1 ч 2 – 3 ч 3 – 5 ч 4 – 24 ч 5 – 2 дня 6 – 7 дней 7 – Время | Предельное время 20 мин при факторе вспенивания 3,4 (моментально) Предельное время – время, по истечении которого прочность склеивания при испытании на трехточечное растяжение при 30(С/80% отн. пр. превышает 1 Н/мм2. |
| --- | --- |

Динамика прочности склеивания (ДМТ МинТек)

Состав и свойства

БЕВЕДОЛ S – это смесь различных полиолов и присадок, который вместе с продуктом "БЕВЕДАН", в результате реакции, превращается в вязкую полиуретановую смоляную пену. "БЕВЕДАН" представляет собой модифицированный полиизоцианат.

Обработка

Оба компонента, БЕВЕДОЛ S И БЕВЕДАН, в объемном соотношении 1:1 подаются через двухкомпонентный насос. Перед подачей в предварительно подготовленный шпур тщательно смешиваются посредством статической мешалки, затем через затвор шпура (пакер) впрыскиваются в породу.

Примерно через одну минуту после смешивания смола вспенивается в течение 15-20 с, под действием давления вспенивания проникает в трещины шириной до 0,1 мм и тем самым заполняет не только трещины, но и расщелины.

При замене инъекционного средства (переходе с полиуретана типа "БЕВЕДОЛ S - БЕВЕДАН" на силикатно-смоляные системы, и наоборот) необходимо обязательно заменить на насосах шлангопроводы и сборные емкости для компонента А силикатных смол и полиолов (БЕВЕДОЛ).

Соблюдать предписания, указанные в сертификате органа горного надзора. Прочие инструкции см. "Руководство по использованию инъекционных смол компании "Минова КарбоТех" в горной промышленности".

Описание типов опасности и советы по безопасности использования продукта

Соблюдать обычные меры предосторожности при работе с химикатами.

Беведол S

R 52/53 Вреден для водяных организмов, при продолжительном нахождении в водоемах может оказывать вредное воздействие.

S 26 При попадании в глаза немедленно тщательно промыть водой и обратиться к врачу.

S 28 При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом.

S 37/39 При работе использовать защитные перчатки и защитные очки (защитный щиток).

S 61 Не допускать выделения в свободном виде в окружающую среду. Запросить специальные указания.

Беведан

Символ: Xn (вреден для здоровья), содержит изоцианаты.

R 20 Вреден для здоровья при попадании в органы дыхания.

R 36/37/38 Вызывает раздражение глаз, органов дыхания и кожи.

R 42/43 Возможна повышенная чувствительность при попадании в органы дыхания и на кожу.

S 23e Аэрозоли не вдыхать.

S 26 При попадании в глаза тщательно промыть водой и обратиться к врачу.

S 28a При попадании на кожу незамедлительно промыть в большом количестве воды.

S 36/37/39 При работе использовать соответствующую защитную спецодежду, защитные перчатки и защитные очки (защитный щиток).

S 38 При недостаточном проветривании надеть респиратор.

S 45 При несчастном случае или недомогании немедленно вызвать врача (по возможности показать данную этикетку).

Лица, часто или регулярно работающие с продуктом "БЕВЕДОЛ S - БЕВЕДАН" и другими полиуретановыми смолами, согласно инструкции G27, должны пройти профилактическое обследование в профсоюзной поликлинике. Прочие данные см. паспорт безопасности.

Форма поставки

Различная емкость тары связана с различной плотностью продуктов и соответствует объёмному соотношению 1:1.

| БЕВЕДОЛ S | БЕВЕДАН |
| --- | --- |
| 30 кг в таре из белой жести (красная крышка) | 35 кг в таре из белой жести (черная крышка) |
| 200 кг в бочке с накатанной горловиной | 240 кг в бочке с накатанной горловиной |
| 1000 кг в многооборотной таре | 1130 кг в многооборотной таре |

Иные формы поставки по спец. заказу.

Продукт "БЕВЕДОЛ S - БЕВЕДАН" поставляется также в двухкомпонентных листовых ампулах.

Хранение, срок хранения: Не менее шести месяцев со дня поставки или двенадцать месяцев от даты выпуска при условии хранения в сухом месте при температуре 10-30(С. При использовании продуктов, хранившихся более указанного срока, рекомендуется обратиться в "Минова КарбоТех" с целью проверки соответствия продукта спецификации.

Если продукт охладился до низких температур, то для обработки его необходимо подогреть до температуры не менее 150С. Полупериод согревания (уменьшение разности температур вдвое по отношению к температуре окружающей среды) в таре, в которой обычно поставляется продукт, составляет ок. 24 ч. Так, при температуре воздуха не ниже 250 С и температуре продукта не ниже 50 С продукт должен быть спущен в шахту или помещен в другое теплое место не менее чем за 24 ч, а при температуре продукта до 150С не менее чем за 48 часов до начала работы с ним. При нагревании продукта следует следить за тем, чтобы не допустить локального перегрева, например на стенках емкости.

Имеющиеся сертификаты и экспертные заключения

- Сертификат администрации округа Арнсберг для использования в горнодобывающей промышленности Германии 84.12.22.67-2-10 от 8.11.2004 г.

- Заключение об исследовании инъекционных средств (ДМТ)

Приведенные выше данные соответствуют уровню наших знаний и опыта на момент печати данной технической спецификации (см. ниже). За исключением случаев наличия соответствующей письменной договоренности, спецификация тем не менее не является гарантией в правовом смысле. Знания и опыт находятся в постоянном развитии. Помните о том, что необходимо использовать последнее издание документа. Описание продукта не может учитывать всех частных случаев и условий использования продукта. Поэтому необходимо проверить продукт на его пригодность для использования в конкретных целях.

Применение, использование и обработка с продукта не могут быть нами проконтролированы, и поэтому Вы самостоятельно несете за это ответственность, равно как и за результаты обработки продукта, осуществляемой на основании наших технических рекомендаций.

605102/001001/BEVEDOL/S19b#d11 от декабря 2004 г