Туннелестроение и специальные подземные разработки

# БЕВЕДОЛ WFA - БЕВЕДАН

# (Bevedol WFA -Bevedan)

84.12.22.67-2-10  Беведол WFA 16 – Беведан

Техническая характеристика

Область применения

Моментально отверждающаяся двухкомпонентная инъекционная смола, без фреонов и галогенов, предназначенная для тампонирования и укрепления водоносных зон, как правило, с температурой воды ниже 15С

Класс клеящего вещества: моментально склеивающее

Для применения в трещинах более 0,25 мм

- Санация участков с обводненной и водоносной породой

- Изоляция с целью защиты от сильных потоков воды,

например, от потоков воды, находящихся под сильным давлением

- Санация и изоляция штреков

- Санация старых шахтных стволов

и множество прочих специальных областей применения

Технические характеристики

Указанные данные получены на основании лабораторных исследований. При использовании продукта они могут измениться за счет теплообмена между смолой и породой, влажности, а также под влиянием прочих факторов.

Параметры реакции

|  | При отсутствии контакта с водой |  | При контакте с водой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходная температура | 10С | 15С | 10С | 15С |
| Начало вспенивания |  |  | 1'20"  30" | 0'45"  10" |
| Время схватывания/ Окончание вспенивания | 0'43"  5" | 0'33"  5" | 1'40"  30" | 1'10"  20" |
| Фактор вспенивания | 1 | 1 | 2 – 20 | 2 – 12 |

Характеристики продукта

|  |  | БЕВЕДОЛ WFA | БЕВЕДАН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 25С | кг/м3 | 1010  30 | 1230  30 |  |
| Цвет |  | медовый | темно-коричневый |  |
| Температура вспышки | С | > 200 | > 200 |  |
| Вязкость при 15С | мПас | 470  50 | 500  100 |  |
| Вязкость при 10С | мПас | 725  70 | 820  150 |  |

Механические характеристики

| 1 - Прочность склеивания (Н/мм2) 2 – 1 ч 3 – 5 ч 4 – 24 ч 5 – Время |  | Предельное время < 15 мин при факторе вспенивания ок. 1,5 (моментально). Предельное время – время, по истечении которого прочность склеивания при испытании на трехточечное растяжение превышает 1 Н/мм2. |
| --- | --- | --- |

Динамика прочности склеивания (ДМТ МинТек)

Состав и свойства

БЕВЕДОЛ WFA – это смесь различных полиолов и присадок, которая вместе с продуктом БЕВЕДАН, в результате реакции, превращается в вязкую полиуретановую смолу.

БЕВЕДАН представляет собой полиизоцианат.

Обработка

Оба компонента, БЕВЕДОЛ WFA и БЕВЕДАН, в объемном соотношении 1:1 подаются через двухкомпонентный насос. Перед подачей в предварительно подготовленный шпур тщательно смешиваются посредством статической мешалки, затем через герметизатор впрыскиваются в породу.

Контактируя с водой, смола вспенивается. Образующаяся в результате реакции смесь вытесняет прежнюю; за отсутствием воды она, не вспениваясь, затвердевает и превращается в плотный, непористый материал. При соответствующих условиях, в ходе одной технологической операции, получается водонепроницаемая оболочка. При особо сильном притоке воды рекомендуется использовать БЕВЕДОЛ WT. Для тампонирования оставшихся трещин рекомендуется использовать БЕВЕДОЛ WF с более высокой проникающей способностью.

Соблюдать предписания, указанные в сертификате органа горного надзора. Прочие инструкции см. "Руководство по использованию инъекционных смол компании "Минова КарбоТех" в горной промышленности".

Описание типов опасности и советы по безопасности использования продукта

Соблюдать обычные меры предосторожности при работе с химикатами.

БЕВЕДОЛ WFA

S 26 При попадании в глаза немедленно тщательно промыть водой и обратиться к врачу.

S 28b При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом.

S 37/39 При работе использовать соответствующие защитные перчатки и защитные очки (защитный щиток).

БЕВЕДАН

Символ: Xn (вреден для здоровья), содержит изоцианаты.

R 20 Вреден для здоровья при попадании в органы дыхания.

R 36/37/38 Вызывает раздражение глаз, органов дыхания и кожи.

R 42/43 Возможна повышенная чувствительность при попадании в органы дыхания и на кожу.

S 23e Аэрозоли не вдыхать.

S 26 При попадании в глаза тщательно промыть водой и обратиться к врачу.

S 28a При попадании на кожу незамедлительно промыть в большом количестве воды.

S 36/37/39 При работе использовать соответствующую защитную спецодежду, защитные перчатки и защитные очки (защитный щиток).

S 38 При недостаточном проветривании надеть респиратор.

S 45 При несчастном случае или недомогании немедленно вызвать врача.

Лица, часто или регулярно работающие с продуктом "БЕВЕДОЛ WFA - БЕВЕДАН" и другими полиуретановыми смолами, согласно инструкции G27, должны пройти профилактическое обследование в профсоюзной поликлинике. Прочие данные см. паспорт безопасности.

Форма поставки

Различная емкость тары связана с различной плотностью продуктов и соответствует объёмному соотношению 1:1.

| БЕВЕДОЛ WFA | БЕВЕДАН |
| --- | --- |
| 30 кг в таре из белой жести (синяя крышка) | 35 кг в таре из белой жести (черная крышка) |
| 200 кг в бочке с накатанной горловиной | 240 кг в бочке с накатанной горловиной |

Иные формы поставки по спец. заказу.

Хранение, срок хранения: Не менее шести месяцев со дня поставки или двенадцать месяцев от даты выпуска при условии хранения в сухом месте, при температуре 10-30С. При использовании продуктов, хранившихся более указанного срока, рекомендуется обратиться в "Минова КарбоТех" с целью проверки соответствия продукта спецификации.

Если продукт охладился до низких температур, то для обработки его необходимо подогреть до температуры не менее 15С. Полупериод согревания (уменьшение разности температур вдвое по отношению к температуре окружающей среды) в таре, в которой обычно поставляется продукт, составляет ок. 24 ч. Так, при температуре воздуха не ниже 25С и температуре продукта не ниже 5С продукт должен быть спущен в шахту или помещен в иное теплое место не менее чем за 24 ч, а при температуре продукта до 15С не менее чем за 48 часов до начала работы с ним. При нагревании продукта следует следить за тем, чтобы не допустить локального перегрева, например на стенках емкости.

Имеющиеся сертификаты и экспертные заключения

- Сертификат администрации округа Арнсберг для использования в горнодобывающей промышленности Германии 84.12.22.67-2-10 от 08.11.04.

- Экспертное заключение о прочности склеивания (МинТек Эссен, 1999)

Приведенные выше данные соответствуют уровню наших знаний и опыта на момент печати данной технической спецификации (см. ниже). За исключением случаев наличия соответствующей письменной договоренности, спецификация тем не менее не является гарантией в правовом смысле. Знания и опыт находятся в постоянном развитии. Помните о том, что необходимо использовать последнее издание документа. Описание продукта не может учитывать всех частных случаев и условий использования продукта. Поэтому необходимо проверить продукт на его пригодность для использования в конкретных целях.

Применение, использование и обработка с продукта не могут быть нами проконтролированы, и поэтому Вы самостоятельно несете за это ответственность, равно как и за результаты обработки продукта, осуществляемой на основании наших технических рекомендаций.

002801/001001/Bevedol WFA#d11 от января 2005 г.