Туннелестроение и специальные подземные разработки

# КАРБО ПУР WF

84.12.22.67-2-10  Беведол WF 16 – Беведан

Техническая характеристика

Область применения

Очень быстро реагирующая двухкомпонентная инъекционная смола, без фреонов и галогенов, предназначенная для тампонирования и укрепления водоносных зон

Класс клеящего вещества: моментально склеивающее

- Укрепление обводненной и водоносной породы

- Изоляция с целью защиты от притока воды на дамбах, в паркингах, тоннелях метро, коллекторах, подвалах, а также из почвы

- Санация обводненных подземных сооружений

- Множество прочих областей применения

Технические характеристики

Указанные данные получены на основании лабораторных исследований. При использовании продукта они могут измениться за счет теплообмена между смолой и породой, влажности, а также под действием давления и прочих факторов.

Параметры реакции

|  | Технические условия испытания | При отсутствии контакта с водой | При содержании воды 1% (применительно к смеси) | При содержании воды 2% (применительно к смеси) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходная температура |  | 15(С | 25(С | 15(С | 25(С | 15(С | 25(С |
| Начало вспенивания | CTF PV 10-301 | - | - | 1'50" ( 20" | 1'10" ( 10" | 1'50" ( 20" | 1'10" ( 10" |
| Окончание вспенивания/ Время схватывания | CTF PV 10-301 | 1'20" ( 10" | 45" ( 5" | 2'30" ( 20" | 1'30" ( 20" | 2'40" ( 20" | 1'40" ( 20" |
| Фактор вспенивания | CTF PV 10-301 | 1,0 – 1,2 | 1,0 – 1,2 | 3 ( 0,5 | 3 ( 0,5 | 3 ( 0,5 | 3 ( 0,5 |
| Твердость по Шору | ISO 7619-1 | D80 ( 5 |  |  |  |  |
| Фактор вспенивания в обводненной трещине (0,14 – 3 мм) | DMT |  |  |  | 1,1 – 2,2 |  |

Характеристики продукта

|  |  | БЕВЕДОЛ WF | БЕВЕДАН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 25(С | кг/м3 | 1025 ( 30 | 1230 ( 30 | DIN 12791 |
| Цвет |  | медовый | Темно-коричневый |  |
| Температура вспышки | (С | > 200 | > 200 | DIN 53213 |
| Вязкость при 25(С | мПас | 290 ( 50 | 200 ( 50 | ISO 3219 |
| Вязкость при 15(С | мПас | 550 ( 80 | 500 ( 100 |  |

Состав и свойства

Карбо Пур WF – это смесь различных полиэфирных полиолов и присадок, которая вместе с продуктом Карбо Пур В, в результате реакции, превращается в вязкую полиуретановую смолу. Карбо Пур представляет собой модифицированный полиизоцианат на основе 4.4'-дифенилметандиизоцианата.

Обработка

Оба компонента, КАРБО ПУР WF и КАРБО ПУР В, в объемном соотношении 1:1, подаются через двухкомпонентный насос. Перед подачей в предварительно подготовленный шпур, тщательно смешиваются посредством статической мешалки, затем через затвор шпура (герметизатор) впрыскиваются в породу. Контактируя с водой, смола вспенивается. Образующаяся в результате реакции смесь вытесняет прежнюю; за отсутствием воды она, не вспениваясь, затвердевает и превращается в плотный, непористый материал. Таким образом получается водонепроницаемая оболочка, за которой в глубоких слоях находится ранее отложившаяся порода, укрепленная вспененным полиуретаном. Для того, чтобы достичь перманентного тампонирования и укрепления, требуется всего один рабочий день.

Прочие инструкции см. "Руководство по использованию инъекционных смол компании "Минова КарбоТех"".

Описание типов опасности и советы по безопасности использования продукта

Соблюдать обычные меры предосторожности при работе с химикатами.

КАРБО  ПУР WF

Не подлежит маркировке

S 26 При попадании в глаза немедленно тщательно промыть водой и обратиться к врачу.

S 28b При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом.

S 37/39 При работе использовать защитные перчатки и защитные очки (защитный щиток).

КАРБО ПУР В

Символ: Xn (вреден для здоровья).

R 20 Вреден для здоровья при попадании в органы дыхания.

R 36/37/38 Вызывает раздражение глаз, органов дыхания и кожи.

R 42/43 Возможна повышенная чувствительность при попадании в органы дыхания и на кожу.

S 23e Пары (аэрозоли) не вдыхать.

S 26 При попадании в глаза тщательно промыть водой и обратиться к врачу.

S 28a При попадании на кожу незамедлительно промыть в большом количестве воды.

S 36/37/39 При работе использовать соответствующую защитную спецодежду, защитные перчатки и защитные очки (защитный щиток).

S 38 При недостаточном проветривании надеть респиратор.

S 45 При несчастном случае или недомогании немедленно вызвать врача (по возможности показать данную этикетку).

Лица, часто или регулярно работающие с продуктом "БЕВЕДОЛ WF - БЕВЕДАН" и другими полиуретановыми смолами, согласно инструкции G27, должны пройти профилактическое обследование в профсоюзной поликлинике. Прочие данные см. паспорт безопасности. Содержит изоцианаты.

Форма поставки

Емкость тары, в которой поставляется продукт, соответствует примерным пропорциям дозировки компонентов (1:1 об.ч.)

| КАРБО ПУР WF | КАРБО ПУР В |
| --- | --- |
| 30 кг в таре из белой жести (желтая крышка) | 35 кг в таре из белой жести (черная крышка) |
| 115 кг в многооборотной таре | 135 кг в многооборотной таре |
| 200 кг в бочке с накатанной горловиной | 240 кг в бочке с накатанной горловиной |
| 630 кг в многооборотной таре | 750 кг в многооборотной таре |
| 1.150 кг в многооборотной таре | 1.350 кг в многооборотной таре |

Иные формы поставки по спец. заказу.

Хранение, срок хранения: Не менее шести месяцев со дня поставки или двенадцать месяцев от даты выпуска при условии хранения в сухом месте при температуре 10-30(С.

При использовании продуктов, хранившихся свыше указанного срока, рекомендуется их проверка сотрудником фирмы "Минова КарбоТех" или обученным специалистом-потребителем.

Если продукт охладился до низких температур, то для обработки его необходимо подогреть до температуры не менее 15(С. Полупериод согревания (уменьшение разности температур вдвое по отношению к температуре окружающей среды) в таре, в которой обычно поставляется продукт, составляет ок. 24 ч. Так, при температуре воздуха не ниже 25(С и температуре продукта не ниже 5(С, продукт должен быть спущен в шахту не менее чем за 24 ч, а при температуре продукта до (15(С не менее чем за 48 часов до начала работы с ним. При нагревании продукта следует следить за тем, чтобы не допустить локального перегрева, например на стенках емкости.

Имеющиеся сертификаты и экспертные заключения

- Сертификат администрации округа Арнсберг для использования в горнодобывающей промышленности Германии 84.12.22.67-2-10 от 12.05.03.

- Экспертное заключение о механических свойствах продукта (ДМТ, г. Эссен)

- Экспертное заключение о санитарном состоянии грунтовых вод и питьевой воды (Институт санитарии и гигиены, г. Гельзенкирхен)

| Приведенные выше данные собраны на основании проведенных нами тщательных и добросовестных экспериментов и учитывают накопившийся у нас на сегодняшний день многолетний опыт. Гарантия качества продуктов нашей фирмой, сертифицированной в соответствии со стандартом ISO 9001, обеспечивается надлежащими условиями продажи и поставки. Поскольку работы с продуктами производятся в различных условиях, данная техническая спецификация, а также иная опубликованная фирмой "Минова КарбоТех" информация или устные консультации со стороны наших специалистов не являются гарантией результатов и не влекут за собой возникновения каких бы то ни было обязательств и правоотношений. По вопросам, связанных с созданием соответствующих условий на рабочем месте, обращаться к нашим техническим консультантам. Помните о том, что необходимо использовать последнее издание технической спецификации (120101/001001/Bevedol WF 16b#d6/06/04). |  |
| --- | --- |